**Sistema Xta Renova**

Suministro y colocación de puertas abisagradas formadas por perfiles de aluminio aleación 6063 y tratamiento térmico T-5.

Sección de marco 115 mm. Sección de hoja 52,7 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm.

Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM.

Espesor máximo de acristalamiento 30 mm.

Las bisagras soportan un peso máximo de 120 kg por hoja.

**Acabado Superficial**

* Lacado: Color Ral……….. efectuado con un ciclo completo de desengrase, ataque ácido, cromatizado, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electroestática y posterior cocción a unos 200ºC. La calidad del acabado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
* Lacado madera: Color BASE……….. efectuado con un ciclo completo de desengrase, ataque ácido, cromatizado, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electroestática y posterior cocción a unos 200ºC. Tras el lacado se aplica en el material un film del acabado de MADERA…………. Y se hornea a unos 210ºC para su sublimación. La calidad del acabado está garantizada por el sello QUALIDECO estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
* Anodizado: Color………… efectuado en un ciclo completo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. La calidad del acabado está garantizada por el sello QUALANOD con un valor mínimo clase…... micras.

