**Sistema Xta 45**

Suministro y colocación de puertas abisagradas formadas por perfiles de aluminio aleación 6063 y tratamiento térmico T-5.

Sección de marco 45 mm. Sección de hoja 45 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2 mm.

La hoja y el marco son coplanarios.

Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM.

Espesor máximo de acristalamiento 30 mm.

Las bisagras soportan un peso máximo de 170 kg por hoja.

**Acabado Superficial**

* Lacado: Color Ral……….. efectuado con un ciclo completo de desengrase, ataque ácido, cromatizado, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electroestática y posterior cocción a unos 200ºC. La calidad del acabado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
* Lacado madera: Color BASE……….. efectuado con un ciclo completo de desengrase, ataque ácido, cromatizado, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electroestática y posterior cocción a unos 200ºC. Tras el lacado se aplica en el material un film del acabado de MADERA…………. Y se hornea a unos 210ºC para su sublimación. La calidad del acabado está garantizada por el sello QUALIDECO estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.
* Anodizado: Color………… efectuado en un ciclo completo de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. La calidad del acabado está garantizada por el sello QUALANOD con un valor mínimo clase…... micras.

